|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические свойства | Единицы измерения | Показатели  По НТД |
| Толщина | мкм | 23 |
| Гарантированное рабочее предварительное растяжение (престретч),  не менее | % | 300 |
| Максимальное рабочее предварительное растяжение (престретч),  не менее | % | 320 |
| Упругое восстановление,  не менее | % | Не менее 65 |
| Прочность при растяжении  не менее Продольное направление  Поперечное направление | Н/мм2 | Не менее 45  Не менее 25 |
| Относительное удлинение при разрыве , не менее  Продольное направление  Поперечное направление | % | Не менее 550  Не менее 700 |
| Прочность на прокол | МПа | 23 |

**Требования к стрейч-плёнке**

При рассмотрении предложений альтернативных поставщиков данной плёнки, прошу запрашивать методы контроля параметров: прочность при растяжении и относительное удлинение. Данная информация нужна для корректных испытаний образцов плёнки.

Так же прошу запрашивать документы подтверждающие качество и безопасность.

С уважением ,

ЗДК ЗАО «Конфлекс СПб» Грамматикова Н.С.