**Требования к новым поддонам 1200 Х 800 мм (ГОСТ 9078-84)**

**Параметры, размеры поддона**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры, мм** | **Методы испытаний** | **Нормативный документ** |
| Высота,мм | 137-144 | Измерительный инструмент с погрешностью до 1мм (линейка, рулетка) | ГОСТ 9078-84 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина ,мм | 800 |
| Расстояние между досками верхнего настила, не более, мм | 40 |
| Толщина доски, | 18-22 |
| Шероховатость поверхности верхнего настила остальных поверхностей | отсутствует | - | - |
| Фаска на наружных ребрах нижнего настила, не менее | 10мм х 45° | Измерительный инструмент (линейка, угольник) | ГОСТ 9078-84 |
| Срезы по углам **поддона** | 15мм х 45° |

**Комплектующие материалы для изготовления поддона**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование комплектующих деталей** | **Размер, мм** | **Кол-во шт.** |
| 1. | Гвоздь обычный | 60х2,5 | 27 |
| 2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 27-30 |
| 3. | Гвоздь винтовой (нижний настил) | 90х3.5 | 27 |
| 4. | Шашка центральная (мин.) | 100х100х75 | 3 |
| 5. | Шашки боковые | 100х100х75 | 6 |
| 6. | Доски верхнего настила без обзола | 1200х100х18-22 | 5-6 |
| 7. | Доска поперечная средняя без обзола | 800х100х18-22 | 1 |
| 8. | Доска поперечная крайняя без обзола | 800х100х18-22 | 2 |
| 9. | Доски нижнего настила без обзола | 1200х100х18-22 | 3 |

**Недопустимые дефекты:**

* опилки
* сквозные трещины шашки,
* трещины и сколы досок,
* торчащие гвозди,
* земля,
* масляные пятна,
* инородные тела