|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические свойства | Единицы измерения | ПоказателиПо НТД |
| Толщина | мкм | 23 |
| Гарантированное рабочее предварительное растяжение (престретч), не менее | % | 300 |
| Максимальное рабочее предварительное растяжение (престретч), не менее | % | 320 |
| Упругое восстановление, не менее | % | Не менее 65 |
| Прочность при растяжении не менееПродольное направление Поперечное направление  | Н/мм2 | Не менее 45Не менее 25 |
| Относительное удлинение при разрыве , не менее Продольное направление Поперечное направление  | % | Не менее 550Не менее 700 |
| Прочность на прокол | МПа | 23 |

 **Требования к стрейч-плёнке**

При рассмотрении предложений альтернативных поставщиков данной плёнки, прошу запрашивать методы контроля параметров: прочность при растяжении и относительное удлинение. Данная информация нужна для корректных испытаний образцов плёнки.

Так же прошу запрашивать документы подтверждающие качество и безопасность.

С уважением ,

ЗДК ЗАО «Конфлекс СПб» Грамматикова Н.С.